
教    案

                                                       第      课时 教案序号         
	授课章（单元）及内容
	翡翠与充填处理翡翠的鉴别
	课时

安排
	1
	备课

时间
	6.14

	教学目标
	1、通过教学过程，使学生了解充填处理翡翠的处理流程。 

2、使学生掌握翡翠与充填处理翡翠的鉴定特征，能够熟练操作宝石显微镜，紫外荧光灯和电子天平。
3、通过教学过程，进一步增加学生对宝玉石鉴定的学习兴趣。

	教学重点
	使学生掌握翡翠与充填处理翡翠的鉴定特征，能够熟练操作宝石显微镜，紫外荧光灯和电子天平。

	教学难点
	使学生掌握翡翠与充填处理翡翠的鉴定特征，能够熟练操作宝石显微镜，紫外荧光灯和电子天平。

	教学资源
	教材/多媒体/宝石显微镜、紫外荧光灯、电子天平/翡翠、充填处理翡翠

	教学结构安排

	教学

环节
	教学内容
	教师

活动
	学生

活动
	教学方

法、手段、

技术应用

	导入
	回顾知识点：翡翠的鉴定特征有哪些？

观看视频，思考问题：翡翠B货是什么，它是怎么产生的？
（导入本节课题）
	提问
展示
	回答
观赏
	问答法
展示法

	新授
	一、翡翠（处理）的概念
翡翠（处理）：指经过强酸清洗和注胶的翡翠，强酸浸泡、清洗有助于提高翡翠的透明度和色泽。

根据珠宝玉石命名原则，经过酸洗注胶的翡翠可命名翡翠（处理）或翡翠（充填），而市场上，一般称为B货。

二、翡翠（处理）的制作过程及鉴别特征

（一）制作过程

1.选料

一般选用颗粒较粗，水头差，结构松散、价格便宜的翡翠毛料。

2.制作

将翡翠粗加工，制作出翡翠半成品，将半成品利用铁丝等加固。

3.酸浸

利用强酸浸泡，溶解翡翠微裂隙中微细矿物颗粒及杂质，并使微裂隙处于开放状态。

4.清洗

把酸浸后的翡翠用清水洗干净。

5.注胶

将洗净后的翡翠浸入有机胶中，并抽真空，排除翡翠微裂隙中的空气，并使有机胶充分地注入微裂隙中。

6.打磨、抛光

将注胶后的翡翠取出，待有机胶硬化后，再打磨、抛光除去面多余的有机胶质，便制作成为翡翠B货。

思考：了解漂白充填翡翠的制作过程后，请大家想一想：B货翡翠相比较天然翡翠，有哪些不同之处呢？

（二）鉴别特征

1.表面特征

A 翠性不明显

B 酸洗后留下了酸蚀网纹

C 充胶后，表面裂隙处显现有机胶的光泽，光泽明显暗淡。

2.内部特征

A 纤维交织结构被破坏，充填的有机胶使内部显示模糊，有胶质感；

B 颜色分界线模糊，分界线呈过渡状。

学生操作宝石显微镜观察样品A、B的内外部特征

教师随堂指导

观察结束后，请两组同学说明观察现象
思考问题：

对于一般翡翠来说，观察内外部特征可以较为准确地判断样品是否处理，但是对于质量较好的翡翠，冰种甚至玻璃种，它们因为颗粒极小，观察不到翠性，内部结构也不特征，我们应该借助什么仪器呢？

三、辅助鉴定仪器

（一）紫外荧光灯

天然翡翠无荧光，漂白充填翡翠内部的有机胶在紫外灯下有荧光反应。

学生操作紫外荧光灯观察样品A、B的荧光反应

教师随堂指导

观察结束后，请两组同学说明观察现象
（二）电子天平

天然翡翠密度3.33左右，漂白充填翡翠密度稍低。

学生操作电子天平测量样品A、B的比重

教师随堂指导

观察结束后，请两组同学说明测量数据。

	讲述
展示
说明
示范
	听讲
思考
操作
	讲述法
展示法
示范法

	总结
	[image: image1.png]

	作业
	完成项目任务书

	板书

设计
	一、翡翠（处理）的概念
二、翡翠（处理）的制作过程及鉴别特征

（一）制作过程

（二）鉴别特征
三、辅助鉴定仪器

（一）紫外荧光灯

（二）电子天平
四、总结

	教学

后记
	



