
教    案

                                                       第    16  课时 教案序号  16       
	授课章（单元）及内容
	水晶与玻璃
	课时
安排
	2
	备课

时间
	11.25

	教学目标
	1、掌握水晶的基本性质
2、掌握水晶与玻璃的鉴定特征，熟练运用仪器，鉴定水晶与玻璃
3、增加学生对宝石鉴定的兴趣

	教学重点
	掌握水晶与玻璃的鉴定特征，熟练运用仪器，鉴定水晶与玻璃

	教学难点
	掌握水晶与玻璃的鉴定特征，熟练运用仪器，鉴定水晶与玻璃

	教学资源
	教材/多媒体/常规鉴定仪器/标本

	教学结构安排

	教学

环节
	教学内容
	教师

活动
	学生

活动
	教学方
法、手段、
技术应用

	导入
	东海县是世界水晶之都，同学们，你们对水晶有多少了解，有没有去过水晶市场呢？
	导入
	回答
	导入

	新授
	一、水晶的基本性质
（一）矿物名称：石英
石英宝石可有显晶质、隐晶质等多种结晶形态，其中单晶石英在珠宝界统称水晶。这些单晶质的石英在宝石学上根据颜色分别命名为紫晶、黄水晶、芙蓉石、烟晶等，当含大量的针状和长纤维包体时，也称之为发晶。
（二）化学成分
二氧化硅(SiO2)，纯净时形成无色透明的晶体，即白水晶。含微量的杂质元素Fe、Al、Mn等时能使无色石英(水晶)产生颜色，如烟色、紫色、黄色等。

（三）结晶习性
水晶常见的晶形为柱状，柱面横纹发育。主要单形有六方柱、菱面体、三方双锥等。有时呈不规则状或晶簇状。

（四）光学性质
1、颜色
2、光泽及透明度
    玻璃光泽，断口可具油脂光泽。

    透明度：无色水晶透明度可达到很高，清彻如水，随着包裹体含量的增加或有色水晶的颜色加深，透明度降低。

3、折射率：1.544-1.553

（五）力学性质
1.解理
    无解理，有典型的贝壳状断口。

2.硬度
    摩氏硬度7。 
3.密度
    水晶的密度稳定，为2.65g／cm3。
二、水晶与玻璃的鉴定特征
（一）总体观察
    水晶颜色自然，可具明显色带，玻璃光泽；玻璃颜色均匀而呆板，光泽较弱。
（二）显微镜下观察
1.顶光照明法
通过顶光照明法，可以明显观察到样品的表面特征，水晶表面较为光滑，无明显划痕，大多数玻璃表面具划痕等瑕疵。
2.暗域照明法
暗域照明主要用于观察样品内部特征，水晶内部常具有天然矿物、裂隙等内含物，玻璃内部可见气泡等内含物，多数洁净。
（三）偏光镜检测
转动上偏光片，使上下偏光片垂直，视域内全暗，放入样品，转动下偏光片360°。若样品呈四明四暗，即四次明亮四次暗淡，可能为为水晶；若样品360°全暗，可能为为玻璃。
（四）折射仪检测
1.水晶是非均质体，折射率1.544-1.553，具双折率，在折射仪上可见明暗分界线在1.544-1.553之间上下波动。
2.玻璃是均质体，折射率1.470-1.700，无双折率，在折射仪上只可见一条线，数值在1.470-1.700之间，无波动。
（五）电子天平测密度
1.水晶的密度在2.66（+0.03，-0.02）g/cm³，电子天平可测密度在2.66左右，可有0.03范围内的误差。
2.玻璃的密度2.30-4.50 g/cm³，范围较大。
三、学生实验，教师指导学生规范操作仪器。
四、完成实验报告

	
	
	

	总结
	通过本节学习，学生掌握了水晶与玻璃的鉴定特征，能够规范操作仪器鉴定标本。

	作业
	完成实验报告。

	板书

设计
	一、水晶的基本性质
（一）矿物名称：石英
（二）化学成分
（三）结晶习性
（四）光学性质
（五）力学性质
二、水晶与玻璃的鉴定特征
（一）总体观察
（二）显微镜下观察
（三）偏光镜检测
（四）折射仪检测
（五）电子天平测密度
三、学生实验，教师指导学生规范操作仪器。
四、完成实验报告


	教学

后记
	


