
教    案

                                                       第   3-4   课时 教案序号  2      
	授课章（单元）及内容
	绿松石
	课时

安排
	2
	备课

时间
	4.10

	教学目标
	1、掌握绿松石的基本性质
2、掌握绿松石的鉴定特征，熟练运用仪器
3、增加学生对宝石鉴定的兴趣

	教学重点
	掌握绿松石的基本性质

	教学难点
	掌握绿松石的鉴定特征，熟练运用仪器

	教学资源
	教材/多媒体/常规鉴定仪器/标本

	教学结构安排

	教学

环节
	教学内容
	教师

活动
	学生

活动
	教学方

法、手段、

技术应用

	导入
	观看绿松石原石，思考为什么叫“绿松石”
	导入
	回答
	导入

	新授
	一、绿松石的基本性质

矿物名称
        绿松石（Peridot），在矿物学中属绿松石族。
化学成分
       绿松石的化学成分为（Mg，Fe）2SiO4，可含微量元素Mn、Ni、Ca、Al、Ti等。
        在矿物学中绿松石族分为三个亚族：镍绿松石Ni2SiO4、绿松石（Mg，Fe）2SiO4、锰绿松石Mn2SiO4。
        宝石学中所指的绿松石即绿松石亚族（Mg，Fe）2SiO4，主要是镁铁类质同象系列。
       按其中铁含量高低可分成六个亚种：镁绿松石、贵绿松石、透绿松石、镁铁绿松石、铁镁绿松石、铁绿松石，但是用作宝石材料的绿松石只有镁绿松石和贵绿松石，作为宝石种可统称为绿松石。

光学性质
1.颜色：绿松石的颜色是中到深的草绿色（略带黄的绿色，亦称橄榄绿），部分偏黄色（绿黄色），少量的有褐绿色，甚至绿褐色。色调主要随含铁量多少而变化，含铁量越高，颜色越深；褐色调可能是轻度水化引起的，也可能是微量成分Mn引起的。绿松石的颜色是其本身所含的铁等化 学成分所致，是一种自色矿物，颜色稳定。
2.透明度与光泽
    绿松石大部分透明，部分因含固、液、气态包体或因密集的裂隙而呈半透明。玻璃光泽
3.光性
    绿松石为二轴晶，光轴角很大。当铁绿松石分子含量少时为二轴晶正光性，当铁绿松石分子大于12%时变为负光性。
4.折射率和双折射率
    折射率为1.654~1.690（±0.020），其大小随成分中铁的含量增加而增大。双折射率0.035~0.038，常为0.036（褐色品种为0.038），所以通过台面可以非常清楚地看到对面棱线的双影。
5.色散
    绿松石具有中等色散，为0.020，切磨质量高时，可见火彩。
6.多色性
    绿松石多色性总体来说较弱，对深绿色品种来说，只有见到二色镜才能见到微弱的三色性，呈黄绿色－弱黄绿色－绿色；浅色品种几乎看不到多色性；褐色品种可显示褐―淡褐―深褐多色性。在长、短波紫外光照射下无荧光、磷光。
7.吸收光谱
    在蓝区和蓝绿区有三个等距离的铁的吸收带，分别在453nm，477nm和497nm处
力学性质
1.解理：{010}解理中等，{001}解理不完全，脆性较大。
2．硬度：摩氏硬度为6.5~7，随含铁量的增加而略有增大。
3.密度：密度为3.34（+0.14，—0.07）g/cm3，其大小随含铁量增加而相应增大，我国河北张家口绿松石从浅绿色品种到深褐绿色品种，其密度从3.29g/cm3增加到3.36g/cm3；美国亚利桑那州所产绿松石的密度也随其颜色从浅到深，密度从3.28g/cm3增加到3.38g/cm3。
内外部显微特征
    放大检查下，可见绿松石含有丰富的包体，大致有以下几类：
1.深色矿物包体
    绿松石中矿物包体，有的用肉眼即可观察到黑色铬铁矿和深红褐色铬尖晶石等，这些固体包体周围常伴有盘状应力纹，或者是气液包体，称之“睡莲叶”状包体
 2.负晶
    绿松石中常见负晶存在，负晶周围往往形成圆盘状裂隙和气液包体，同样也称之“睡莲叶”状包体。
    绿松石中可以见到一些针状，柱状、拉长的两头尖的针柱状液态包体，他们沿一定方向排列，其中可见圆形气泡（推测CO2）。
4.云雾状包体
    绿松石中云雾状包体很多，有时使绿松石呈现乳白色半透明状，这些云雾状包体是由气泡集合体组成的，可能是因为绿松石随玄武岩带到地表后，由于温度压力的骤降，发生固—液不混溶所造成，也可能是位错造成。
二、绿松石的鉴定特征
绿松石因为其独特的物理性质而比较容易鉴定。首先是其特征的橄榄绿色，它与几乎
所有的绿色的矿物的特征都不同，而且绿松石多色性较弱，这在中一深颜色的非均质矿物
晶体中试很少见的现象；其次是其较强的双折射，用放大镜很容易观察到对面棱线的重影；
第三，绿松石的折射率为1.654~1.690（±0.020）在折射仪上很容易测定。
    与绿松石相似的宝石有绿色碧玺、锆石、透辉石、硼铝镁石、金绿宝石、钙铝榴石等.
　  关键区分依据有： 
　　a.折射率及双折率的差异 
　　b.吸收光谱 
　　c.相对密度 
　　d.非均质性及刻面棱双影线特征 
　　e.光泽、色调及多色性差异。 

睡莲叶状包裹体
    绿松石：典型的黄绿色为鉴别特征。晶体呈斜方柱状体，晶面上有密集的纵纹，大多数情况下为晶体碎块或呈卵石状。 绿碧玺：三方柱、六方柱及三方单锥的聚形或晶体的碎块，晶面上有密集的纵纹，晶体的横断面为球面三角形。 
锆石：四方柱、四方双锥及其聚形，晶面显亚金刚光泽，多色性弱。SG大,手感沉。

　　透辉石：单斜晶系宝石，晶体呈短柱状及碎块，硬度低，耐磨性差，多色性明显。 
　　硼铝镁石：褐色至黄褐色，多色性明显。

　　金绿宝石：三连晶呈假六边形，板状及厚板状晶体，晶体碎块及卵石状，晶体表面显亮玻璃光泽。 
　　钙铝榴石：完好晶形呈现菱形十二面体、四角三八面体，晶面上可见生长纹。
    近年来，有人用绿色合成刚玉、草绿色合成立方氧化锆、绿玻璃和绿色合成尖晶石来冒充绿松石，但是稍加小心也容易鉴别它们。绿色合成刚玉和草绿色合成立方氧化锆有较高的折射率和明显大的密度；绿玻璃和绿色合成尖晶石都属均质体，都无多色性和双影现象，而且绿玻璃通常折射率较小，而绿色合成尖晶石折射率较大。 
三、学生实验，教师指导学生规范操作仪器。
四、完成实验报告


	
	
	

	总结
	通过本节学习，学生掌握了绿松石的鉴定特征，能够规范操作仪器鉴定标本。

	作业
	完成实验报告。

	板书

设计
	一、绿松石的基本性质
（一）矿物名称
（二）化学成分
（三）结晶习性
（四）光学性质
（五）力学性质
二、绿松石的鉴定特征
三、学生实验，教师指导学生规范操作仪器。
四、完成实验报告



	教学

后记
	


